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Изпитвателна строителна лаборатория към Стройконтрол СП ООД

Обхват на лабораторните дейности
1. Изпитване
	№ по ред
	Наименование на продукта
	Вид на изпитване/ характеристика
	Метод за изпитване
(№ и дата на позоваване)
	Използвана процедура съгласно метода
	Обхват на изпитване съгласно изискванията на метода

	1
	Бетонни смеси
	1.1 Слягане
	БДС EN 12350-2:2019
	-
	от 10 mm до 250 mm

	
	
	1.2 Плътност
	БДС EN 12350-6:2019
	-
	от 2000 kg/m3
до 2600 kg/m3

	
	
	1.3 Съдържание на въздух
	БДС EN 12350-7:2019
	-
	до 20 %

	2
	Бетон
	2.1 Плътност на втвърден бетон
	БДС EN 12390-7:2019
	-
	от 2000 kg/m3
до 2600 kg/m3

	
	
	2.2 Якост на натиск
	БДС EN 12390-3:2019
	-
	5-60 MPa (N/mm2)

	
	
	2.3 Якост на опън при разцепване
	БДС EN 12390-6:2009
	-
	до 20 MPa(N/mm2)

	
	
	2.4 Якост на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи.
	БДС EN 13791:2019/NA:2022
	-
	0-80 МРа (N/mm2)

	
	
	2.5 Водонепропускливост
	БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021 приложение NA.N
	-
	до 1,0 МРа

	
	
	2.6 Дълбочина на проникване вода под налягане
	БДС EN 12390-8:2019
	-
	до 150 mm

	
	
	2.7 Мразоустойчивост
- относителна загуба на маса
- понижение на скоростта на ултразвуков импулс
	БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021 т.NA.O.2.6.
	-
	
до 5 %
до 20 %

	
	
	2.8 Дълбочина на карбонизация на втвърден бетон
	БДС EN 14630:2007
	-
	до 20 mm

	3
	Добавъчни материали за бетони (1);
Скални материали за битумни смеси и настилки, несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство (2);
Несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство (3); 
Скални материали за хидротехническо строителство (4); 
Скални материали за ж.п. линии (5);

	3.1 Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1:2012 (1,2,3,4,5)
	-
	от 0 % до 100 %

	
	
	3.2 Съдържание на фина фракция при сито с размери 0,063mm
	БДС EN 933-1:2012(1,2,3)
	-
	от 0 % до 50,0 %

	
	
	3.3 Коефициент на разнозърност d60/d10
	БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017
	-
	от 1 до 1000

	
	
	3.4 Индекс за плоски зърна
	БДС EN 933-3:2012(1,2,3,4,5)
	-
	от 0 % до 100 %

	
	
	3.5 Коефициент на формата
	БДС EN 933-4:2008(1,2,3,4,5)
	-
	от 0 % до 100 %

	
	
	3.6 Процент на: 
- изцяло натрошени зърна
- натрошени зърна
- изцяло заоблени зърна
	БДС EN 933-5:2022( 1,2,3)
	-
	от 0 % до 100 %

	
	
	3.7 Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8:2012+А1:2015(1,2,3)
	-
	от 5 % до 100 %

	
	
	3.8 Обемна насипна плътност
	БДС EN 1097-3:2000 (1,2,3)
	-
	от 1,20 Mg/m3
до 2,20 Mg/m3

	
	
	3.9 Устойчивост на дробимост на едрия добавъчен материал при статично натоварване
	БДС ЕN 206:2013+А2:2021/NA:2021 Приложение NA.Q
	-
	от 1 % до 50 %

	
	
	3.10 Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5:2008 (1,2,3,4,5)
	-
	от 0 % до 20,0 %

	
	
	3.11 Плътност на зърната                        
- специфична плътност на зърната
- обемна плътност на зърната в сухо състояние
- обемна плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние
- специфична плътност на предварително изсушените зърна
- обемна плътност на зърната водонаситени до постоянна маса
Абсорбция на вода
	БДС EN 1097-6:2022 (1,2,3,4,5)
Клауза 7, 8, 9
Приложение А - клауза А.3, А.4
Приложение В
	-
	от 2,00 Mg/m3
до 3,00 Mg/m3










от 0,1 % до 5,0 %

	
	
	3.12 Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание
	БДС EN 13286-2:2011(3,4)
Клауза 7.1, 7.2, 7.4, 7.5

	-
	от 1,50 Mg/m3
до 2,50 Mg/m3
от 1,0 % до 20,0 %

	
	
	3.13 Якост на натиск на хидравлично свързани смеси
	БДС EN 13286-41:2022 (3)

	-
	от 2,0 N/mm2
до 50,0 N/mm2

	
	
	3.14 Показател за носимоспособност CBR
	БДС EN 13286-47:2022(3)
	-
	от 1 % до 150 %

	
	
	3.15 Еластичен модул Eeср
	БДС 15130:1980 (3,4)
	-
	от 5 MPa до 600 MPa

	
	
	3.16 Деформационен модул:
1. Е01
2. Е02
3. Е03
Отношение на деформационни модули Е02/ Е01
	БДС 15130:1980 (3,4)




	-
	от 5 MPa до 600 MPa




от 1,0 до 10,0

	
	
	3. 17 Модул за слягане на  щампата
	БДС EN 1997-2:2007
Приложение К
	-
	до 1000 MPa

	
	
	3.18 Граница на протичане
	Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 15
към чл. 160, т. 3
ААSHTO T 89:1989
	-
	от 0 % до 70 %

	
	
	3.19 Граница на източване
	Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 16
към чл. 160, т. 3
ААSHTO T 90:1990
	-
	от 0 % до 70 %

	
	
	3.20 Показател на пластичност
	Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 16
към чл. 160, т. 3
ААSHTO T 90:1990
	-
	от 0 % до 50 %

	
	
	3.21 Плътност в сухо състояние
	ААSHTO T 191:2014 (3,4)
	-
	от 1,40 g/cm3 до 2,70 g/cm3

	
	
	3.22 Плътност във влажно състояние
	ААSHTO T 191:2014 (3,4)

	-
	от 1,40 g/cm3 до 2,70 g/cm3

	
	
	3.23 Коефициент на уплътнение
	ААSHTO T 191:2014(3,4)
	-
	от 0,50 до 1,20

	4
	Почви строителни
	4.1 Съдържание на вода
	БДС EN ISO 17892-1:2015
	-
	от 0 % до 50,0 %

	
	
	4.2 Зърнометричен състав
	БДС ЕN 933-1:2012
БДС EN ISO 17892-4:2017
	-
	от 0 % до 100 %

	
	
	4.3 Коефициент на разнозърност d60/d10
	БДС EN ISO 14688-2:2018

	-
	от 1 до 1000

	
	
	4.4 Обемна плътност
	БДС EN ISO 17892-2;2015
	-
	от 1,20 Mg/m3
до 2,50 Mg/m3

	
	
	4.5. Плътност в сухо състояние
	БДС EN ISO 17892-2:2015
	-
	от 1,20 Mg/m3
до 2,50 Mg/m3

	
	
	4.6 Показател за носимоспособност CBR
	БДС EN 13286-47:2022
	-
	от 1 % до 150 %

	
	
	4.7 Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание
	БДС EN 13286-2:2011(3,4)
Клауза 7.1, 7.2, 7.4, 7.5

	-
	от 1,50 Mg/m3
до 2,50 Mg/m3
от 1,0 % до 20,0 %



	
	
	4.8 Еластичен модул Eeср
	БДС 15130:1980
	-
	от 5 MPa до 600 MPa

	
	
	4.9 Деформационен модул:
1. Е01
2. Е02
          3. Е03
	БДС 15130:1980
	-
	от 5 MPa до 600 MPa






	
	
	Отношение на деформационни модули Е02/ Е01
	
	
	от 1,0 до 10,0

	
	
	4.10 Модул за слягане на  щампата
	БДС EN 1997-2:2007 Приложение К
	-
	до 1000 MPa

	
	
	4.11 Плътност във сухо състояние
	ААSHTO T 191:2014
	-
	от 1,40 g/cm3 до 2,70 g/cm3

	
	
	4.12  Плътност във влажно състояние
	ААSHTO T 191:2014
	-
	от 1,40 g/cm3 до 2,70 g/cm3

	
	
	4.13 Коефициент на уплътнение
	ААSHTO T 191:2014
	-
	от 0,50 до 1,20


*Забележка: Прилаганите методи за изпитване са обект на поддържан гъвкав обхват. Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Изпитвателна строителна лаборатория към Стройконтрол СП ООД поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.
2. Вземане на проби/ извадки
	№ по ред
	Наименование на продукта
	Метод за вземане на проби/извадки
(№ и дата на позоваване)
	Използвана процедура съгласно метода

	1
	Бетонни смеси 
	БДС EN 12350-1: 2019
	-

	2
	Бетон
	БДС EN 12504-1:2019
	-

	3
	Добавъчни материали за бетони. Скални материали за битумни смеси и настилки; за несвързани и хидравлично свързани смеси; за строителни съоръжения и пътно строителство; за  хидротехническо строителство; за ж. п. линии 
	БДС EN 932-1:2000
	-

	4
	Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси 
	БДС EN 13286-1:2022
	-

	5
	Почви строителни 
	БДС EN 13286-1:2022
	-


*Забележка: Прилаганите методи за вземане на проби/извадки са обект на поддържан гъвкав обхват. Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Изпитвателна строителна лаборатория към Стройконтрол СП ООД поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.
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                              Сп   5.0 - 2 :  Обхват на лабораторните дейности   Версия  2 , ревизия 1 от  31 . 0 1.202 3   Страница  1   от  2             Изпитвателна строителна лаборатория към  Стройконтрол СП ООД     Обхват на лабораторните дейности   1. Изпитване  

№  по  ред  Наименование на  продукта  Вид на изпитване/  характеристика  Метод за изпитване   (№ и дата на позоваване)  Използвана процедура съгласно  метода  Обхват на изпитване съгласно  изискванията на метода  

1  Бетонни смеси  1.1 Слягане  БДС EN 12350 - 2 :2019  -  от 10 mm до 250 mm  

1.2 Плътност  БДС EN 12350 - 6 :2019  -  от 2000  kg /m 3   до 2600  kg /m 3  

1.3 Съдържание на въздух  БДС EN 12350 - 7 :2019  -  д о 20 %  

2  Бетон  2.1 Плътност на  втвърден бетон  БДС EN 12390 - 7 :2019  -  от 2000  kg /m 3   до 2600  kg /m 3  

2.2 Якост на натиск  БДС EN 12390 - 3 :2019  -  5 - 60 MPa (N/mm 2 )  

2.3 Якост на опън при разцепване  БДС EN 12390 - 6 :2009  -  д о 20 MPa(N/mm 2 )  

2.4 Якост на натиск на бетона на  място в  конструкции и готови  бетонни елементи.  БДС EN 13791 :2019 /NA :2022  -  0 - 80 МРа (N/mm 2 )  

2.5 Водонепропускливост  БДС EN  206 :2013 +А 2:2021 /NA :2021   приложение NA.N  -  д о   1,0 МРа  

2.6 Дълбочина на проникване  вода под налягане  БДС EN 12390 - 8 :2019  -  д о   150 mm  

2.7 Мразоустойчивост   -   относителна загуба на маса   -   понижение на скоростта на  ултразвуков импулс  БДС EN  206 :2013 +А 2:2021 /NA :2021   т.NA.O.2.6.  -    до 5 %   до 20   %  

2.8 Дълбочина на карбонизация  на втвърден бетон  БДС EN 14630 :2007  -  до  2 0 mm  

3  Добавъчни материали за  бетони (1);   Скални материали за  битумни смеси и настилки,  несвързани и хидравлично  свързани смеси за  строителни съоръжения и  пътно строителство (2);   Несвързани и хидравлично  свързани смеси за  строителни съоръжения и  пътно строителств о (3);   3.1 Зърнометричен състав  БДС EN 933 - 1 :2012   (1,2,3,4,5)  -  от 0 % до 100 %  

3.2 Съдържание на фина фракция  при сито с размери 0,063mm  БДС EN 933 - 1 :2012 (1,2,3)  -  от 0 % до 50,0 %  

3.3 Коефициент на разнозърност  d60/d10  БДС EN  13242 :2002 +A1 :2007 /NA :2017  -  от 1 до  10 00  

3.4 Индекс за плоски зърна  БДС EN 933 - 3 :2012 (1,2,3,4,5)  -  от 0 % до 100 %  

3.5 Коефициент на формата  БДС EN 933 - 4 :2008 (1,2,3,4,5)  -  от 0 % до 100 %  

3.6  Процент на:    -   изцяло натрошени зърна   -   натрошени зърна   -   изцяло заоблени зърна  БДС EN 933 - 5:2022( 1,2,3)  -  от 0 % до 100 %  

3.7 Пясъчен еквивалент  БДС EN 933 - 8 :2012 +А1 :2015 (1,2,3)  -  от 5 %  до 100 %  

3.8 Обемна насипна плътност  БДС EN 1097 - 3 :2000   (1,2,3)  -  от  1 , 20   Mg/m 3  

